## Slide 1
Fabrication de surfaces uniformément microtexturées en acier inoxydable : de la fabrication additive polymère à la fonderie à cire perdue
Dourgaparsad K.*, Jimenez M.*, Balloy D.*, Gruescu I-C.*
*Univ. Lille, CNRS, INRAE, Centrale Lille, UMR 8207 - UMET - Unité Matériaux et Transformations, F-59000 Lille, France

## Slide 2
Sommaire
Contexte
Impression 3D & procédé de fonderie
Post-traitement de la surface
Caractérisation
Conclusion

## Slide 3: Contexte
Problématique :
Architecture Bio-inspirée :
Microarchitecture
Nanoarchitecture
Objectif de la thèse :
Créer une surface superhydrophobe en acier inoxydable
  Microtexturation bio-inspirée par fabrication additive et fonderie à cire perdue
  Nanotexturation par plasma atmosphérique

## Slide 4
Design a micro-scaled surface
Nanotextured Microarchitecture
Coupons :
20x15x1,5 mm
2 feeding systems
Different types of surface architecture
Scale bar = 500 µm

## Slide 5: 3D printing : Digital Light Processing
X axis
Y axis
UV screen :
Vue du dessus
Printing system :
Vue de face

## Slide 6: Procédé de Microtexturation : le Moulage à Cire perdue
Liquid Metal Pouring
Liquid Metal Poured in Refractory Mold
Removing Mold
Stainless Steel
Casted Model
Castable Parts in a Refractory Mold
Immersion in Refractory Slurry
Empty Refractory Mold Preheated
Cooking :
Dewaxing,
Dehydration,
Sintering
Computer Aided Design
3D Printed Resin Coupons
3D printing
16 x
Troom
Primary vacuum / Ar
Tmold = 850°C
Patm
Tmetal = 1600°C
Tmold = 850°C Primary vacuum / Ar
Notes: Je me suis formé à la CAO
J’ai explorées les paramètres et les limites de l’impression
J’ai mis au point moins propre système de grappage pour avoir le plus de coupon en utilisant le moins de plâtre et de cire que possible
Infiltration entre le métal et le plâtre
Température de moule

## Slide 7
Raw casted part chemical post-treatment
Enlever la calamine et les résidus de moule :
15% HCl
12% H2SO4
5% HNO3
5-10 min à 70°C
Ou
NaOH à saturation
à 80°C
1 cm
1 cm

## Slide 8: Surfaces bio-inspirées microtexturées
Petites écailles
Longues écailles
Nid d’abeille
0,5 mm
2 mm
0,5 mm
2 mm
0,5 mm
2 mm
Bio-inspiration
Bio-inspiration
250 µm
250 µm
250 µm
Moulage en
acier inox

## Slide 9
Surface characterization
Nanotextured Microarchitecture
3D printing
Metal casting
Computer Aided Design
 Can I quantify the detail loss ?
Optical Microscope
Profilometer
Sa : Arithmetic mean height
Sz : Maximum height
Sq : Quadratic mean height (Standard deviation)
9

## Slide 10: Caractériser les propriétés des surfaces
 Moyenne arithmétique des hauteurs
 Moyenne arithmétique quadratique des hauteurs
 Longueur maximale
 Dissymétrie de la distribution par rapport au plan moyen
 Aplatissement du profil de rugosité
Signification
Paramètres de rugosité
≈
Polymer Métal
↑
↑
≈

## Slide 11
Hydrophobic behavior of the casted coupons
250 um
100 um
 Quantify the chemical etching contribution

## Slide 12: Caractériser les propriétés des surfaces
 Discerner les contributions de la microtexturation dans l’hydrophobicité de la surface
Inox natif
Inox attaqué à l’acide
Inox de fonderie plat attaqué à l’acide
Inox de fonderie texturé attaqué à l’acide
Moy : 81,7° (±11,5)
Moy : 121,5° (±7,3)
Moy : 94,7° (±1,8)
Moy : 59,2° (±1,3)

## Slide 13: Procédé de nanotexturation
(4) Saget et al (2021) A critical review on surface modifications mitigating dairy fouling. Comprehensive Reviews in Food Science Safety WILEY
(5) Thèse de Manon Saget : Surface Engineering of Stainless Steel for Dairy Fouling Management (2022)
Hexamethyldisiloxane
(HMDSO)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
(pFOTES)
Précurseurs
500 µm
 Améliorer la surface pour un meilleur dépôt
Mesure angle de contact (eau 20°C) :
Sans revêtement : 121° (± 7,8°)
Avec revêtement : Hydrofuge

## Slide 14: Conclusion
Les surfaces microtexturées en fonderie à cire perdue présentent un intérêt en terme de mouillabilité
Toutefois :
 Les résultats sont à répéter
 La caractérisation de la rugosité multi-échelle reste à explorer

## Slide 15: Merci de votre attention !
Notes: IUF